- 基于神经网络的双层辉光离子渗金属

- 工艺预测模型的研究(二号黑体)*（脚注）

X  X1； XXX2； X X X1 (四号仿宋)

（1. 吉林大学 材料科学与工程学院，  长春 130022；2. 上海交通大学 机械工程学院  上海 200030）（五号宋体）

摘要（小五黑体）：将人工神经网络理论和算法应用于双层辉光离子渗金属工艺的研究，在对网络进行训练的基础上，建立了双层辉光离子渗金属工艺与渗层表面成分和元素总质量分数、渗层厚度和吸收率之间的数学模型，试验结果与计算结果十分吻合。（小五宋体）

关键词（小五黑体）：双层辉光  人工神经网络  预测模型（小五宋体）

中图分类号（小五黑体）：TG156（小五宋体）     文献标识码（小五黑体）：A（小五宋体）(左右缩进0.75厘米)

Rrsearch on ann-based prediction model used to double glow plasma

surface alloying processing（四号加粗，行间距固定值20磅）

X  X1； XXX2； X X X1 (小四，中文习惯书写姓名)

(1. College of materials Science and Engineering, Jilin University,Changchun 130022,China 2. School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China) （五号正体，倾斜）

Abstract（小五加粗）：The theory and the algorithm of the artificial neural network are applied in the research of the technique and the composition, the gross mass fraction of element, the thickness of surface alloying layer as well as the absorption rate is built. The calculation results are in good agreement with the experimental results.（小五）

Key words（小五加粗）：Double glow  Artificial neural network   Prediction model （小五）（插入连续分节符）

- 0  前言（四号宋体，多倍行距）

（五号宋体，单倍行距，首行缩进2字符）双层辉光离子渗金属技术是我国在国内外都获得专利的一项等离子表面冶金新技术[1～4],它可以在普通材料表面形成具有特殊物理、化学性质的表面合金层。

- 1  试验方法和实验方案

1.1  试验方法（五号黑体，行间距设置同正文）

渗金属试验在自制双层辉光离子渗金属炉中进行，源极材料为Hastelloy C—2000合金，尺寸为130 mm×50 mm×4 mm。

表1  因素水平表（小五黑体）

Table 1  (图题和表题需中英对照)（小五居中）

| 因素（小五宋体） | 水平 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 源极电压U／V | 1 050 | 1 000 | 950 | 900 |
| 工件电压U／V | 275 | 250 | 350 | 300 |
| 气压p／Pa | 35 | 30 | 45 | 40 |
| 极间距d／mm | 15 | 20 | 25 | 22.5 |

- 2  数学模型

在网络学习部分，采用三层BP神经网络来完成函数的映射。

图1  典型BP网络示意图（小五黑体）

Fig.1 (图题和表题需中英对照)

算法步骤：

(1) 设置初始权系w(0)为较小的随机非零值。

(2) 给定输入/输出样本对，计算网络的输出：

yip=f[xip(t)]=fjwij(t)Ιjp       (1)

式中：IjP——在第p组样本输入时，节点i的第j个输入

f是激励函数，采用Sigmoid型，即

f(x)=11+ex              (2)

- 3  计算结果与比较

为检验程序的可靠性与实用性，对双层辉光离子多元共渗工艺参数：

表2  预测渗层表面的成分

Table 2  (图题和表题需中英对照)

| 编号 | 质量分数w/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni Cr Mo Cu |  |  |  |
| 5 | 49.881 | 14.695 | 11.365 | 1.605 |
| 预测值 | 51.734 | 16.962 | 11.211 | 1.661 |
| 12 | 50.514 | 16.691 | 14.071 | 0.912 |
| 预测值 | 51.171 | 17.509 | 13.048 | 0.415 |
| 16 | 50.290 | 19.164 | 6.480 | 1.308 |
| 预测值 | 50.826 | 18.104 | 7.8130 | 1.333 |
| 17 | 57.168 | 19.655 | 14.732 | 1.353 |
| 预测值 | 59.891 | 20.107 | 12.163 | 1.403 |

从表2、表3可以看出训练样本和检测样本的网络实际输出值与期望值都很接近，

表3  人工神经网络训练与预测值

Table 3  (图题和表题需中英对照)  （如有大表前后分别插入连续分隔符再继续）

| 试验编号 | 源极电压 U∕V | 工件电压 U∕V | 极间距 d∕mm | 气压 p∕Pa | 吸收率s∕% |  | 渗层厚度δ∕μm |  | 元素总质量分数w∕% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 试验值 预测值 |  | 试验值 预测值 |  | 试验值 预测值 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.900 | 70.587 | 34.5 | 34.579 | 87.496 | 87.437 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 61.200 | 60.871 | 36.5 | 36.380 | 89.796 | 89.237 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33.330 | 32.847 | 19.0 | 19.245 | 84.895 | 84.508 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 44.650 | 44.401 | 21.0 | 20.871 | 77.579 | 77.321 |
| 5* | 2 | 1 | 2 | 3 | 48.100 | 47.753 | 25.5 | 24.950 | 77.546 | 76.796 |
| 17* | 1 | 2 | 1 | 1 | 79.340 | 80.920 | 38.0 | 38.459 | 92.908 | 92.210 |

注：*为检测样本值，试验编号17为正交优化工艺（六号宋体）

- 4  结论

通过对基于神经网络的双层辉光离子多元共渗的工艺研究，

- 参考文献（五号黑体，多倍行距）

- Beeley P R. Cast steels for tools and dies: a review[J].The Brithish Foundryman，1986, 24(11):441-445.

- 王福谆，刘可如. 精铸模具的研究应用概况[J]. 特种铸造及有色合金. 1996，20（3）:24-26

Wang Fu-chun, Liu Ke-ru. Synopsis of application of cast dies[J]. Special Cast &  Nonferrous Alloys. 1996，20（3）:24-26.

注：

- 页面设置：上边距、下边距为：2.15cm，左边距、右边距为：1.95cm；页眉为：1.35cm，页角：1.27cm；

- 栏宽：22.07字符，栏间距2.02字符；

- 除英文题目外，中文题目、中英文摘要和关键词、正文行间距设置为：单倍行距，首行缩进2字符，并勾选自动调整左右缩进及对齐网格；

- 参考文献：小五号字体，自动编号，悬挂缩进0.63厘米，1.25倍行距，引用标注为英文输入下五号宋体上标；

- 各级标题及图表标题：序号后两个空格；

- 文中除特殊要求外，中文为宋体，使用中文标点，字母为新罗马正体，使用英文标点；

- 公式设定：可1.5倍行距，左对齐。用公式编辑器输入公式时，应设置符号的格式如下，才能保证与论文中的文字大小一样。公式太长时，可以转行(特殊情况可通栏排列)，不能把公式大小进行缩放。

*指导教师：    （六号宋体，此处为角注，和正文分开）

项目类型：  项目(7150080050)